# 焊接专业单招实操试卷（一）

- 简述Ⅰ形坡口对接平焊单面焊焊接操作过程。

| 材质 | 试件规格（mm） | 试件数量 | 焊接方法 | 焊接位置 | 焊条规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235 | 250X40X6 | 2 | 手工电弧焊 | 平焊 | J422 φ3.2mm |

- 填写焊接工艺卡

焊 接 工 艺 卡

| 名称 | 板对接 V形坡口平焊单面焊双面成形 |  | 设备 ZX7—400型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 工 序 内 容 |  | 工 具 | 量 具 |
| 试 件 处 理 | 1 | 清除焊件氧化铁、油污、水等污物 | 砂纸 锉刀 角磨机 |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 试 件 装 配 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
| 操 作 步 骤 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |

# 焊接专业单招实操试卷（二）

1.简述平角焊焊接操作过程。

| 材质 | 试件规格（mm） | 试件数量 | 焊接方法 | 焊接位置 | 焊条规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235 | 250X40X6 | 2 | 手工电弧焊 | 平角焊 | J422 φ3.2mm |

2填写焊接工艺卡

焊 接 工 艺 卡

| 名称 | 板对接 V形坡口平焊单面焊双面成形 |  | 设备 ZX7—400型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 工 序 内 容 |  | 工 具 | 量 具 |
| 试 件 处 理 | 1 | 清除焊件氧化铁、油污、水等污物 | 砂纸 锉刀 角磨机 |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 试 件 装 配 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
| 操 作 步 骤 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |

# 焊接专业单招实操试卷（三）

- 1.简述Ⅰ形坡口对接立焊单面焊焊接操作过程。

| 材质 | 试件规格（mm） | 试件数量 | 焊接方法 | 焊接位置 | 焊条规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q235 | 250X40X6 | 2 | 手工电弧焊 | 立焊 | J422 φ3.2mm |

2填写焊接工艺卡

焊 接 工 艺 卡

| 名称 | 板对接 V形坡口平焊单面焊双面成形 |  | 设备 ZX7—400型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 工 序 内 容 |  | 工 具 | 量 具 |
| 试 件 处 理 | 1 | 清除焊件氧化铁、油污、水等污物 | 砂纸 锉刀 角磨机 |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 试 件 装 配 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
| 操 作 步 骤 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  |

# 焊接专业单招实操试卷（一）答案

第一题答案：

一、焊前准备

1、准备焊接需使用的焊件、焊机和焊条

2、穿戴劳动保护用品：焊帽、手套、工作服、工作帽、绝缘鞋、白光眼镜。

辅助工具：锉刀、敲渣锤、钢丝刷、角磨机。

二、试件装配

1、用锉刀或角磨机对坡口面清理，清除氧化皮，铁锈、油污等

2、装配定位

装配时，应防止试件错边，并应留一定的装配间隙，两侧装配间隙为0.5mm，定位焊缝应在试件的两面端头处，始焊端可少焊些，终焊端应多焊些，防止在施焊过程中开裂。为保证试件焊后没有角度形，试件装配完后，应预反变形。

三、操作步骤

1、确定焊接工艺参数 见表1所示

表1 I形坡口对接平焊焊接工艺参数

| 焊接层次 | 运条方法 | 焊条直径mm | 焊接电流/A | 电弧电压（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盖面层（1） | 直线或锯齿形 | 3.2 | 120—140 | 22—24 |

2、引弧：将焊件水平放置在工作台上，焊条角度（焊接方向）70°～85°两侧夹角90°。角度，电弧引燃后迅速将电弧拉至定位焊缝上，长弧预热2～3s后，压向板材。

3、焊接：采用锯齿形或者直线形运条，焊条角度与焊件的右倾角（焊接方向）为75～80°。

4、清渣并检查焊缝质量。

四、文明生产与安全注意事项

焊接工作结束后应切断电源，工具复位，清扫实习场地，待焊件冷却，并确认没有可疑烟气、火迹后方可离开操作间。

第二题答案：

2填写焊接工艺卡

焊 接 工 艺 卡

| 名称 | 板对接 V形坡口平焊单面焊双面成形 |  | 设备 ZX7—400型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 工 序 内 容 |  | 工 具 | 量 具 |
| 试 件 处 理 | 1 | 清除焊件氧化铁、油污、水等污物 | 砂纸 锉刀 角磨机 |  |
|  | 2 | 修理焊件坡口及坡口两侧 |  |  |
|  | 3 | 打磨坡口及钝边 |  |  |
| 试 件 装 配 | 1 | 制定焊接工艺参数 | 焊 帽 焊 钳 | 测 量 尺 |
|  | 2 | 装配试件，预留见间隙 |  |  |
|  | 3 | 定位点焊固定 |  |  |
|  | 4 | 预留反变形 |  |  |
| 操 作 步 骤 | 1 | 打底焊接 | 焊 帽 焊 钳 敲 渣 锤 | 焊 缝 检 验 尺 |
|  | 2 | 清渣 |  |  |
|  | 3 | 填充层焊接 |  |  |
|  | 4 | 清渣 |  |  |
|  | 5 | 盖面层焊接 |  |  |
|  | 6 | 清渣 |  |  |
|  | 7 | 焊缝检验处理 |  |  |

# 焊接专业单招实操试卷（二）答案

第一题答案：

一、焊前准备

1、准备焊接需使用的焊件、焊机和焊条

2、穿戴劳动保护用品：焊帽、手套、工作服、工作帽、绝缘鞋、白光眼镜。

辅助工具：锉刀、敲渣锤、钢丝刷、角磨机。

二、试件装配

1、用锉刀或角磨机对坡口面清理，清除氧化皮，铁锈、油污等

2、装配定位

装配时，应防止试件错边，并应留一定的装配间隙，两侧装配间隙为0.5mm，定位焊缝应在试件的两面端头处，始焊端可少焊些，终焊端应多焊些，防止在施焊过程中开裂。为保证试件焊后没有角度形，试件装配完后，应预反变形。

三、操作步骤

1、确定焊接工艺参数 见表1所示

表1 平角焊焊接工艺参数

| 焊接层次 | 运条方法 | 焊条直径mm | 焊接电流/A | 电弧电压（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盖面层（1） | 直线或锯齿形 | 3.2 | 120—140 | 22—24 |

2、引弧：将焊件水平放置在工作台上，焊条角度（焊接方向）70°～85°两侧夹角45°。角度，电弧引燃后迅速将电弧拉至定位焊缝上，长弧预热2～3s后，压向板材。

3、焊接：采用锯齿形或者直线形运条，焊条角度与焊件的右倾角（焊接方向）为75～80°。

四、文明生产与安全注意事项

焊接工作结束后应切断电源，工具复位，清扫实习场地，待焊件冷却，并确认没有可疑烟气、火迹后方可离开操作间。

第二题答案：

2填写焊接工艺卡

焊 接 工 艺 卡

| 名称 | 板对接 V形坡口平焊单面焊双面成形 |  | 设备 ZX7—400型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 工 序 内 容 |  | 工 具 | 量 具 |
| 试 件 处 理 | 1 | 清除焊件氧化铁、油污、水等污物 | 砂纸 锉刀 角磨机 |  |
|  | 2 | 修理焊件坡口及坡口两侧 |  |  |
|  | 3 | 打磨坡口及钝边 |  |  |
| 试 件 装 配 | 1 | 制定焊接工艺参数 | 焊 帽 焊 钳 | 测 量 尺 |
|  | 2 | 装配试件，预留见间隙 |  |  |
|  | 3 | 定位点焊固定 |  |  |
|  | 4 | 预留反变形 |  |  |
| 操 作 步 骤 | 1 | 打底焊接 | 焊 帽 焊 钳 敲 渣 锤 | 焊 缝 检 验 尺 |
|  | 2 | 清渣 |  |  |
|  | 3 | 填充层焊接 |  |  |
|  | 4 | 清渣 |  |  |
|  | 5 | 盖面层焊接 |  |  |
|  | 6 | 清渣 |  |  |
|  | 7 | 焊缝检验处理 |  |  |

# 焊接专业单招实操试卷（三）答案

第一题答案：

一、焊前准备

1、准备焊接需使用的焊件、焊机和焊条

2、穿戴劳动保护用品：焊帽、手套、工作服、工作帽、绝缘鞋、白光眼镜。

辅助工具：锉刀、敲渣锤、钢丝刷、角磨机。

二、试件装配

1、用锉刀或角磨机对坡口面清理，清除氧化皮，铁锈、油污等

2、装配定位

装配时，应防止试件错边，并应留一定的装配间隙，两侧装配间隙为0.5mm，定位焊缝应在试件的两面端头处，始焊端可少焊些，终焊端应多焊些，防止在施焊过程中开裂。为保证试件焊后没有角度形，试件装配完后，应预反变形。

三、操作步骤

1、确定焊接工艺参数 见表1所示

表1 I形坡口对接立焊焊接工艺参数

| 焊接层次 | 运条方法 | 焊条直径mm | 焊接电流/A | 电弧电压（V） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盖面层（1） | 断弧焊 | 3.2 | 120—140 | 22—24 |

2、引弧：将焊件向下垂直安装在工作台上，焊条角度（向下）75°～80°两侧夹角90°。角度，电弧引燃后迅速将电弧拉至定位焊缝上，长弧预热2～3s后，压向板材。

3、焊接：采用断弧焊方法进行焊接，焊条角度与焊件的右倾角（焊接方向）为75～80°。

施焊时，焊接电弧要控制短些，观察熔池，若温度过高则迅速灭弧。熔池金属还有三分之一未凝固时再重新引燃电弧，再次引弧。始终控制电弧距离焊道1mm左右，可有效地获得宽度一致的平直焊缝。

四、文明生产与安全注意事项

焊接工作结束后应切断电源，工具复位，清扫实习场地，待焊件冷却，并确认没有可疑烟气、火迹后方可离开操作间。

第二题答案：

2填写焊接工艺卡

焊 接 工 艺 卡

| 名称 | 板对接 V形坡口平焊单面焊双面成形 |  | 设备 ZX7—400型 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序 | 工 序 内 容 |  | 工 具 | 量 具 |
| 试 件 处 理 | 1 | 清除焊件氧化铁、油污、水等污物 | 砂纸 锉刀 角磨机 |  |
|  | 2 | 修理焊件坡口及坡口两侧 |  |  |
|  | 3 | 打磨坡口及钝边 |  |  |
| 试 件 装 配 | 1 | 制定焊接工艺参数 | 焊 帽 焊 钳 | 测 量 尺 |
|  | 2 | 装配试件，预留见间隙 |  |  |
|  | 3 | 定位点焊固定 |  |  |
|  | 4 | 预留反变形 |  |  |
| 操 作 步 骤 | 1 | 打底焊接 | 焊 帽 焊 钳 敲 渣 锤 | 焊 缝 检 验 尺 |
|  | 2 | 清渣 |  |  |
|  | 3 | 填充层焊接 |  |  |
|  | 4 | 清渣 |  |  |
|  | 5 | 盖面层焊接 |  |  |
|  | 6 | 清渣 |  |  |
|  | 7 | 焊缝检验处理 |  |  |